**Приготування грунта по вазі**

**2K HS FILLER W/W**

**«наповнювач» або «мокрим по мокрому»**

Призначення грунта:

Використовується в технології фарбування «мокрим по мокрому» та як порозаповнювач.

При використанні порозаповнювача розріджувач не додається.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2K HS FILLER  W/W  Грунт | 2K HARDENER  700  Затверджувач | 2K THINNER  2100  Розріджувач |
| **50 г** | **11 г** | **4 г** |
| **100 г** | **23 г** | **9 г** |
| **150 г** | **34 г** | **13 г** |
| **200 г** | **46 г** | **18 г** |
| **300 г** | **69 г** | **27 г** |
| **400 г** | **92 г** | **35 г** |
| **500 г** | **115 г** | **44 г** |
| **600 г** | **138 г** | **53 г** |
| **700 г** | **161 г** | **62 г** |
| **800 г** | **184 г** | **71 г** |

Кількість розріджувача може коливатися в залежності від температури, характеристик обладнання, умов фарбування.