Приготування грунта по вазі

2K HS FILLER W/W

«наповнювач» або «мокрим по мокрому»

Призначення грунта:

Використовується в технології фарбування «мокрим по мокрому» та як порозаповнювач.

При використанні порозаповнювача розріджувач не додається.

| 2K HS FILLER W/W Грунт | 2K HARDENER 700 Затверджувач | 2K THINNER 2100 Розріджувач |
| --- | --- | --- |
| 50 г | 11 г | 4 г |
| 100 г | 23 г | 9 г |
| 150 г | 34 г | 13 г |
| 200 г | 46 г | 18 г |
| 300 г | 69 г | 27 г |
| 400 г | 92 г | 35 г |
| 500 г | 115 г | 44 г |
| 600 г | 138 г | 53 г |
| 700 г | 161 г | 62 г |
| 800 г | 184 г | 71 г |

Кількість розріджувача може коливатися в залежності від температури, характеристик обладнання, умов фарбування.