**Приготування лаку по вазі**

**MOBIHEL 2K 2:1 Air Dry CLEARCOAT**

Призначення лака:

Лак призначений для швидкого фарбування.

Короткий час сушіння: 5 хв при 60⁰C або 60 хв при 20⁰C

Час життя готової суміші 30 хв.

|  |  |
| --- | --- |
| 2К 2:1 Air Dry CLEARCOAT    Лак | Air Dry HARDENER CLEARCOAT  (5-27oC)  Затверджувач |
| **50 г** | **26 г** |
| **100 г** | **53 г** |
| **150 г** | **79 г** |
| **200 г** | **106 г** |
| **300 г** | **159 г** |
| **400 г** | **212 г** |
| **500 г** | **265 г** |
| **600 г** | **318 г** |
| **700 г** | **371 г** |
| **800 г** | **424 г** |
| 900 г | **477 г** |
| 1000 г | **530 г** |