Приготування лаку по вазі

MOBIHEL 2K 2:1 DH CLEARCOAT

Призначення лака:

Лак призначений для часткового та повного ремонтного фарбування.

Нанесення 1,5 шару.

| 2К 2:1 DH CLEARCOAT Лак | 2К HS HARDENER 4500 (5-18 oC) 4100 (18-27oC) 4300 (27-35 oC) Затверджувач |
| --- | --- |
| 50 г | 26 г |
| 100 г | 52 г |
| 150 г | 78 г |
| 200 г | 104 г |
| 300 г | 156 г |
| 400 г | 208 г |
| 500 г | 260 г |
| 600 г | 312 г |
| 700 г | 364 г |
| 800 г | 416 г |
| 900 г | 468 г |
| 1000 г | 520 г |